點幣成金

指導教師：麥郁苑、蔣旻勳、陳昱成

蕭仁福、陳雅琴

【實驗目的】

1. 利用簡易器材操作生活化的趣味實驗

2. 享受創意實驗的樂趣

3. 認識合金以及透過感官來認識鹼性的特性

【實驗器材】

塑膠方形盆、三腳架、蒸發皿、新的一元硬幣、酒精燈、酒精、陶瓷纖維網、鋅粉、氫氧化鈉、坩堝夾、鑷子、抹布、紙巾

【實驗步驟】

1. 備妥新的一元硬幣。

2. 在蒸發皿中放半滿水煮熱，加入半勺氫氧化鈉，

續煮熱溶解後再加入半勺鋅粉，攪拌混合後續煮。

3. 將洗淨過的一元硬幣，投入混合液中，浸煮浸鍍約 2 分鐘。

4. 取出一元硬幣，以自來水清洗浸鍍過的一元硬幣。注意強鹼腐蝕。

5. 將浸鍍過的一元硬幣，在酒精燈火燄尖端燒烤成金幣

（變色瞬間立刻丟入水中。注意事項：在燒的過程如硬幣掉落，因為溫度非常高，切勿用手直接撿取應用抹布或紙巾，以免被硬幣燙傷）。

### 原理和概念

### 本實驗係利用氧化還原反應，製成鋅銅合金。讓學生能夠知道黃銅合金是鋅與銅的合金，並在實驗操作過程中，能透過手的觸摸感覺知道滑膩感為鹼性物質的特性之一。

### 本示範實驗所涉及的化學反應式為:
（1）NaOH(aq)  +  Zn(s) → Na2ZnO2(aq)  +  H2(g)
（2）Zn2+(aq) + Cu(s) →Cu2+ +Zn(s)
（3）Zn(s)  +Cu(s) →黃銅/鋅銅合金

### 反應式(1)，氫氧化鈉與鋅產生新的化合物 。
反應式(2)，鋅離子被銅還原成金屬鋅而後附於銅幣（銅片）表面，

### 本反應式一定要加熱才會發生，由非自發反應變成自發性反應，此時銅幣（銅片）表面的顏色為銀色。
反應式(3)必須加熱才能使鋅與銅能夠融化在一起，造成看起來像金幣（金片）。

### 黃銅的成分為60~82%的銅與18~40%的鋅。